| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |
| --- | --- |
| 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 2020114264509 |
|  | 发明创造名称 一种V4+自掺杂V2O5纳米线及其制备方法和应用 |
|  | 申请人或专利权人（*应当填写第一署名申请人）北方民族大学 |
| 陈述事项：关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于2022年06月02日发出的第一次审查意见通知书（发文序号2022053002561440）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |
| 陈述的意见： |  |

审查员你好！ 本意见陈述是针对国家知识产权局于2022年6月2日发出的关于《一种V4+自掺杂V2O5纳米线及其制备方法和应用》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。 一、修改说明 1、将原权利要求1-10，替换为修改后的权利要求1-8； 2、原权利要求2-3删除；其内容合并到权利要求1中。 以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。 修改后的权利要求详见权利要求书替换页。 二、意见陈述 1、关于权利要求1的创造性，对比文件1公开了一种超长氧化钒纳米线的制备与表征，与本申请的区别在于： （1）对比文件1的方案是，将氧化钒与无水乙醇搅拌制成溶胶，加入无水乙二胺继续搅拌，一定量的水，密封180度反映5天，然后分别进行200度、300度、400度热处理； （2）本申请的方案是，V2O5粉末和去离子水混合形成悬浊液；加入乙二胺，室温搅拌6~12h；于150~200℃水热反应30~80h，过滤出产物并清洗，于300~600℃退火15~120min； （3）本申请不需要与无水乙醇制成溶胶，，不需要水热反应5天（120h）；对比文件1所公开的反应，在物料和流程上，与本申请有本质的差异；对比文件1的方案不足以对本申请构成显而易见的启示。 2、对于上述区别，对比文件2公开了一种锌离子电池钒基正极材料的制备方法，与本申请的区别在于： （1）对比文件2的方案是，将五氧化二钒溶于水中（按对比文件2实施例3），量取乙二胺缓慢滴加，搅拌均匀之后，滴加HCl调节PH值为3.0，移至油浴锅中，160度磁力搅拌4h，使乙二胺进行原位聚合反应，收集沉淀于90度干燥，得到钒基材料； （2）对比文件2是用1.16ml乙二胺，与0.2912g五氧化二钒反应，发生乙二胺原位聚合反应，生成的是C2 H8 N2 V7 O16材料；本申请的反应物是1g V2O5粉末与0.05-0.5ml的乙二胺反应，样品的衍射峰与正交相V2O5的峰完全重合，且没有明显的杂质峰出现；说明水热产物经退火处理转变为正交相的V2O5；SEM表征如图2所示，从图中可以看出制备的水热产物呈纤维状，经退火处理后，其微观形貌变化不大，且样品中含有一定量的V4+，经计算在10~15%（参见本申请实施例1）； （3）本申请的乙二胺用量远少于对比文件2，且本申请对比例1和2已经证明当乙二胺提高到1-2ml时，无法获得纳米线；不需要缓慢滴加，也不需要用HCl调节PH值，显然，具体反应也截然不同，对比文件2并没有制成五氧化二钒纳米线，其目标也不是制备一种锂离子电池正极，而是一种锌离子电池正极，与本申请获得的是不同性能不同成分的材料；对比文件2所公开的内容，组合到对比文件1中，不足以对本申请的方案提供显而易见的启示，不足以形成本申请的技术效果。 3、综合上述，本申请相对于对比文件1和2的组合方案，是基于不同原料，采用不同物料配比方式，通过不同流程制备的不同产品；对比文件1和2没有明显的组合空间，其各自的用料配比和反应条件各不相同，即便勉强组合，也不足以对本申请的方案提供显而易见的启示，其技术效果与本申请并无相似之处；本申请相对于对比文件1和2的组合方案，具有突出的实质性特点和显著的技术进步，具备了专利法规定的创造性。 4、关于原权利要求4-10的创造性，在修改后的权利要求1具备了创造性的条件下，权利要求4-10也具有创造性；申请人将其分别修改为权利要求2-8。 谢谢审查员。

| 附件清单 已备案的证明文件备案编号： 。 |  |
| --- | --- |
| 当事人或专利代理机构签字或者盖章 成都天汇致远知识产权代理事务所（普通合伙） | 国家知识产权局处理意见 |
| 2022年07月28日 | 年 月 日 |