1. 一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，其特征在于包括以下步骤：

（1）将干燥后的负极极片置于氩气气氛的手套箱内；所述的负极极片的材料为石墨负极、纳米硅负极或氧化亚硅负极；所述的负极极片为圆形，直径为12～18mm；

（2）将电路板、电阻、导线和开关组成预锂化外接电路装置；将预锂化外接电路装置置于上述手套箱内；所述的预锂化外接电路装置的电阻为固定阻值电阻或可变阻值电阻；

（3）在氩气气氛的手套箱内，用锂片与负极极片做对电极制作成扣式半电池；所述的锂片为圆形，其直径为12～18 mm，厚度为0.2～0.5mm；

（4）将扣式半电池接入到预锂化外接电路装置中，形成短路进行预锂化，短路保持时间≤40min，完成预锂化，使负极极片形成预锂化负极。

2. 根据权利要求１所述的一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，其特征在于所述的步骤（1）中，所述的负极极片的厚度为100～200μm。

3. 根据权利要求１所述的一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，其特征在于所述的步骤（2）中，所述的外接电阻的阻值为1～100 Ω。

4. 根据权利要求１所述的一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，其特征在于所述的步骤（3）中，所述的锂片的材质为纯度≥99.99 %的金属锂。

5. 根据权利要求１所述的一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，其特征在于所述的步骤（4）中，预锂化完成后，将扣式半电池从预锂化外接电路装置上拆除，然后将预锂化负极从扣式半电池上拆除，获得预锂化负极。

6. 权利要求１所述的一种锂离子电池硅基负极预锂化方法制备的预锂化负极的使用方法，其特征在于按以下步骤进行：

（1）在氩气气氛的手套箱内，将预锂化负极与正极极片组装成锂电池；

（2）将组装完成的锂电池静置≤3h。

7. 根据权利要求６所述的预锂化负极的的使用方法，其特征在于所述的正极极片为磷酸铁锂材料、钴酸锂材料、锰酸锂材料或镍酸锂材料；所述的正极极片的厚度为100～200μm；所述的正极极片为圆形，直径为12～18mm。

8. 根据权利要求６所述的预锂化负极的的使用方法，其特征在于所述的正极极片的比容量为100～300 mAh/g。