一种锂离子电池硅基负极预锂化方法，包括以下步骤：（1）将干燥后的负极极片置于氩气气氛的手套箱内；（2）将电路板、电阻、导线和开关组成预锂化外接电路装置；将预锂化外接电路装置置于上述手套箱内；（3）在氩气气氛的手套箱内，用锂片与负极极片做对电极制作成扣式半电池；（4）将扣式半电池接入到预锂化外接电路装置中，形成短路进行预锂化；短路保持时间≤40min，完成预锂化。预锂化负极的使用方法，按以下步骤进行：（1）在氩气气氛的手套箱内，将预锂化负极与正极极片组装成锂电池；（2）将组装完成的锂电池静置≤3h。本发明的方法过预锂化过程，使获得的负极组成的锂电池具有首次效率高、倍率性能和安全性能好、使用寿命长及容量密度高等的优点。