1. 灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，包括UHPC排水管管体及其底部的底座，其前端为混凝土插口，其后端固定有钢承口；混凝土插口外部套有防水橡胶圈，混凝土插口上设有若干个预埋螺母；钢承口上设有若干个连接螺栓。

2. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述的的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的内部空间横截面为椭圆形，称为椭圆涵管；椭圆涵管断面尺寸设计方法：根据过水面积需要及地下空间布局使用要求确定椭圆涵管的内高和内宽，内高﹕内宽=1.4～1.6。

3. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的材质为添加复合纤维的灌注式UHPC；所述的复合纤维由钢纤维和玄武岩纤维组成，其中钢纤维占复合纤维总质量的50～60%。

4. 根据权利要求1所述的灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构，其特征在于，所述的椭圆涵管的内外轮廓和轴线的确定，是在内高﹕内宽的条件下，采用Midas FEA对椭圆管道进行有限元分析，选取单位长的管材建立几何模型，在底座侧边到底面采取曲面固结，模拟管材放在外压试验机上的边界条件，采用实体单元模拟混凝土。

5. 一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的制作方法，其特征在于，包括以下步骤：

（1）成型模具内模采用塑料模具；对模具进行清理；

（2）将连接螺栓固定在钢承口上，将钢承口和预埋螺母进行埋件安装；

（3）对添加钢纤维及玄武岩纤维的灌注式UHPC进行拌制；

（4）将拌制完成的添加钢纤维及玄武岩纤维的灌注式UHPC采用管道灌注成型，制成坯体；

（5）将坯体自然养护，然后蒸汽养护，获得灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构。

6. 根据权利要求5所述的一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的制作方法，其特征在于，自然养护的时间为24～36h。

7. 根据权利要求5所述的一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的制作方法，其特征在于，蒸汽养护的时间为48～72h。

8. 根据权利要求5所述的一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的制作方法，其特征在于，灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构养护28天后的抗压强度≥130MPa，混合料流动度≥210mm。

9. 根据权利要求5所述的一种灌注式UHPC预制椭圆形排水管道结构的制作方法，其特征在于，采用泵送顶升成型工艺，采用水泥灌浆机泵送UHPC，在模具底板和顶板处设置橡胶圈防止漏浆。