1. 一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1：将银粒和锌粒分别去除表面杂质并清洗干燥；

步骤2：将基底处理成方形片，浸入乙醇溶液中超声处理，再采用紫外臭氧处理；

步骤3：将预处理得到的银粒和锌粒按照质量比为1：（0.8~1.2）混合均匀后采用真空旋转蒸镀法将其负载于基底表面，即得。

2、根据权利要求1所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：所述基底采用PET或者PEN塑料基底。

3、根据权利要求1所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：所述真空旋转蒸镀法实施采用的装置包括装置本体，所述装置本体内设有蒸镀室，所述蒸镀室内设有用于放置银粒/锌粒混合料的电极盘，所述电极盘上方设有用于放置基底片的卡槽，所述卡槽连接外置旋转电机；所述蒸镀室通过管道外接抽真空仪。

4、根据权利要求3所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：所述电极盘与所述卡槽的垂直距离为15cm。

5、根据权利要求3或4所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：所述电极盘的材质为金属钼或金属钨。

6、根据权利要求1或3所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜的制备方法，其特征在于：所述真空旋转蒸镀法的控制参数为：转速为60~120rpm，真空度为0.6 Pa以下，蒸镀电流15~25A预热3~5min后升至40~50A蒸镀。

7、一种柔性Ag/Zn导电薄膜，其特征在于：是采用权利要求1~6任意一项所述的制备方法获得。

8、根据权利要求7所述的一种柔性Ag/Zn导电薄膜，其特征在于：所述柔性Ag/Zn导电薄膜中Ag的质量含量为0.15~0.35 mg/cm2，Zn的质量含量为0.15~0.35 mg/cm2。

9、一种钙钛矿太阳能电池，其特征在于：采用的是权利要求7或8所述的柔性Ag/Zn导电薄膜。