本发明提供生物质改性的ABS发泡材料及其制备方法，该发泡材料按照重量份组成包括：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)粒料，85~97份；废弃生物质填料3~15份，并且ABS和废弃生物质填料按照总量100份计。制备方法包括：将废弃生物质填料破碎至200目；然后利用超微粉碎机进一步粉碎成超微填料粉；制备好的超微填料粉密封避光放置1-2周；将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）粒料和超微填料粉混合均匀；将混合均匀的混合料导入同向双螺杆挤出机内挤出，形成丝材后切粒。该发泡材料及其制备方法可以实现无需降低ABS成型加工温度、工艺简单、低成本且环保高效的发泡效果，在制备新型复合材料的过程中会散发出焦糖甜香，且无毒害。