意见陈述书附页

申请号：202210533191.2

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局关于《一种钢-STC轻型组合结构桥面铺装材料、桥面及其免蒸养施工工艺》发出的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1、6~7合并成新权利要求1；

将原权利要求2~5的主题改成“一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺”，并引用新权利要求1；

将原权利要求8和9合并成新权利要求6；

将剩余权利要求作相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改内容详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、关于实施例数据问题

审查意见中指出，实施例4和实施例5分别采用实施例2和实施例3的铺装材料，所采用的原料种类和配比均存在显著差异，但二者所得材料部分性能完全相同。本领域技术人员知晓，当所得到的材料所采用的原料和配比进行了相应调整时，性能必然会有一定差异，而本申请两个实施例中上述性能完全相同（多组数据完全相同），不符合本领域技术人员的常规认知。针对该问题，申请人发现实施例5的数据确实写错了，撰写时直接拷贝实施例4，更改了铺装材料但数据没改，这个案例只能放弃。

2、权利要求1具有创造性

权利要求1请求保护一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺。对比文件1公开的是一种节能环保的结构用超高性能纤维增强混凝土。权利要求1与对比文件1相比至少具有以下区别技术特征：

（1）本申请采用的铺装材料按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：30份；粉煤灰：15份；碳酸钙晶须：0.6份；微硅粉：5份；100~200目石英粉：15份；40-100目石英砂：20份；镀铜钢纤维：4份；聚羧酸高性能减水剂：0.4份；水：10份。

对比文件1的混凝土各组分质量配制比为：水泥1份、硅灰0.2～0.4份、矿物掺合料0.6～1.5份、石英砂1～1.2份、水0.17～0.25份；高效减水剂掺量为1.9％～2.1％，水胶比为0.14～0.20，混杂纤维体积总掺量为3％～9％；矿物掺合料采用石灰石矿粉、磨细石英砂、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、钢渣粉及磷渣粉中的一种或两种以上；混杂纤维包含镀铜钢纤维和非金属类纤维。

本申请的铺装材料具体限定了粉煤灰、微硅粉、石英粉、石英砂的配比，并且还包括碳酸钙晶须。以及水泥的添加量和对比文件1的水泥添加量相差较大。

（2）本申请限定了钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，包括以下步骤：

步骤1，按照上述铺装材料的重量份组成配料并制备预混料；制备预混料的过程包括：

（1）将铺装材料按照质量比：干混料：水=（7~12）：1，先将干混料中除纤维之外的成分与水在20~30r/min转速下混合搅拌至拌和物呈流态；

（2）然后加入纤维，继续搅拌1-2min，即得；

步骤2、将制备好的预混料均匀铺装在钢桥面上；

步骤3、进行振实和整平操作，控制铺装厚度为45±0.5mm；

步骤4、铺设覆盖薄膜，进行保湿养护。

针对上述区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题为：1、降低钢-STC轻型组合结构桥面早期收缩开裂和硬化后疲劳开裂的风险；2、降低高温蒸汽养护的能源消耗，减少碳排放。

为了解决上述技术问题，本申请通过特定的P.O42.5普通硅酸盐水泥、粉煤灰、碳酸钙晶须、微硅粉、100~200目石英粉、40-100目石英砂、镀铜钢纤维、聚羧酸高性能减水剂和水复配形成铺装材料，再通过免蒸养施工工艺获得钢-STC轻型组合结构桥面。本申请的铺装材料相较于其他类型的铺装层，其全寿命周期造价和碳排放具有压倒性优势。以目前普遍使用的环氧沥青铺装为例，均价约1600元/㎡，每8年更换一次。STC层约1800元/㎡，无需更换，磨耗层约80元/㎡，每8年更换一次。从第8年(第一次大修更换)开始，钢-STC轻型组合桥面的经济优势就凸显出来。到第50年(STC层最低设计使用寿命)，钢-STC轻型组合桥面铺装材料总造价只有不到前者的四分之一。获得的钢-STC轻型组合结构桥面与传统正交异性钢桥面系相比，钢-STC轻型组合桥面结构的局部刚度显著提高。大幅度降低了正交异性钢桥面各构造细节处的荷载应力，降低了疲劳开裂的风险。并且STC层为永久结构，在整个钢-STC轻型组合桥面结构使用年限内无需更换，只需更换价格较低的普通沥青磨耗层。此外，免蒸养工艺不仅可以节省蒸养设备，降低施工难度，还可节约大量能源，降低碳排放，经济优势和环境保护优势更为明显。

进一步地，审查意见中指出：1、对比文件1公开了几种掺和料，选择粉煤灰和磨细的石英砂(即石英粉)也是容易的，二者的含量也可以常规设定。在对比文件1已经公开了添加纤维材料的基础上，本领域技术人员也容易想到添加晶须类材料(其也属于纤维类材料)，具体选择碳酸钙晶须也是容易的，添加的含量也可以常规设定。根据混凝土强度的需求对水泥的强度等级也可以常规选择。石英砂作为细骨料，主要起到骨架支撑作用，本领域技术人员对其含量进行常规调整也是容易的。2、对比文件2公开了一种钢桥结构的免蒸养施工工艺，本申请与对比文件2的区别仅在于限定了铺装材料以及具体的铺装厚度。对比文件1已经公开了铺装材料，本领域技术人员容易将该铺装材料应用于对比文件2中，添加后产生的技术效果也是本领域技术人员可以合理预期的。铺装的厚度也可以常规设定，其属于本领域常规技术手段。

对此，申请人完全难以认同，具体理由为：

针对审查意见指出的上述问题，上文中对本申请与对比文件1区别技术特征的详细分析显示两者的技术方案还是具有很多差别。本申请的铺装材料具体限定了粉煤灰、微硅粉、石英粉、石英砂的配比，并且还包括碳酸钙晶须，以及水泥的添加量和对比文件1的水泥添加量也相差较大。在本申请的方案中，碳酸钙晶须的掺入可以为水化产物提供晶核，加快拌合物水化速度，特别是低温环境下的水化硬化速度，但又不影响硬化体后期强度和体积稳定性。并且胶凝材料组成(包括原材料种类和掺量)的变化、石英砂级配或者搭配比例的不同，以及添加剂种类或掺量的细小差异，都可以造成拌合物工作性能和硬化体物理力学性能的巨大差异。现有工艺中也并未出现本申请这种铺装材料的复配方式。那么在对比文件1的启示下，本领域技术人员只能获得对比文件1给出的铺装材料的复配方式，而根本不会想到在对比文件1公开的铺装材料基础上删除碳酸钙晶须，并将粉煤灰、微硅粉、石英粉、石英砂按照特定配比进行限定，并且还大幅度降低P.O42.5硅酸盐水泥的用量。

至于对比文件2，其公开的是一种适于钢桥的新型超高性能ECC桥面组合结构及施工方法。一方面，对比文件2公开了超高韧性水泥基复合材料，包括水泥和粉煤灰组成的复合型胶凝材料、增稠剂、石英砂、聚乙烯醇纤维、水、玻璃微珠、预处理淀粉和减水剂；其各组分所占的质量比例为，水泥15％～30％，粉煤灰25％～35％，石英砂10％～25％，增稠剂0.02％～0.03％，水12％～20％，聚乙烯醇纤维1％～1.5％，减水剂0.1％～0.3％，玻璃微珠0％～10％，预处理淀粉0％～3％；其第[0033]段还公开了：由于超高韧性水泥基复合材料相较于普通混凝土而言，密度较低。同时，玻璃微珠的加入进一步降低超高韧性水泥基复合材料的密度，降低铺装层自重，提高了桥梁的承载力。预处理淀粉则减少了铺装层的早期收缩开裂，进一步提高了铺装层的耐久性，延长了桥梁的服役寿命。那么如果结合对比文件1和对比文件2，可以获得的关于铺装材料的技术启示为：在对比文件1的铺装材料基础上进一步加入玻璃微珠和预处理淀粉可以提高桥梁的承载力和降低开裂。另一方面，本申请的免蒸养施工工艺与对比文件2公开的桥面结构的施工方法的区别在于：1、本申请的钢桥面上为STC铺装材料层，未制作钢筋网并且抗剪连接键上焊接钢筋网，2、本申请还限定了预混料的制备方法是先将干混料中除纤维之外的成分与水在20~30r/min转速下混合搅拌至拌和物呈流态，然后加入纤维继续搅拌；对比文件2则是采用铺装设备将复合材料直接倒入铺装设备。显然，对比文件2在施工过程和本申请同样存在较大差别，那么即便结合对比文件1、对比文件2和本领域常规技术手段，也无法显而易见地获得本申请的整体技术方案。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。