- 一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，其特征在于：包括以下步骤：

步骤1，按照上述铺装材料的重量份组成配料并制备预混料；制备预混料的过程包括：

（1）将铺装材料按照质量比：干混料：水=（7~12）：1，先将干混料中除纤维之外的成分与水在20~30r/min转速下混合搅拌至拌和物呈流态；

（2）然后加入纤维，继续搅拌1-2min，即得；

所述铺装材料按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：20-35份；粉煤灰：10-25份；碳酸钙晶须：0.4-1份；微硅粉：5-10份；100~200目石英粉：10-20份；40-100目石英砂：10-20份；镀铜钢纤维：1-8份；聚羧酸高性能减水剂：0.4-1份；水：7-15份；

步骤2、将制备好的预混料均匀铺装在钢桥面上；

步骤3、进行振实和整平操作，控制铺装厚度为45±0.5mm；

步骤4、铺设覆盖薄膜，进行保湿养护。

- 根据权利要求1所述的一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，其特征在于：所述钢-STC轻型组合结构桥面铺装材料还包括：硫铝酸盐水泥5~20份、铁铝酸盐水泥5~20份、磷铝酸盐水泥30~35份、磨细矿渣5-15份、纳米二氧化硅0.01~0.1份、PP纤维1~3份、PE纤维0.5~2份、POM纤维2~5份、PVA纤维0.5~2份、玄武岩纤维1~2份。

- 根据权利要求1所述的一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，其特征在于：按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：30份；粉煤灰：15份；碳酸钙晶须：0.6份；微硅粉：5份；100~200目石英粉：15份；40-100目石英砂：20份；镀铜钢纤维：4份；聚羧酸高性能减水剂：0.4份；水：10份。

- 根据权利要求1所述的一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，其特征在于：按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：25份；粉煤灰：15份；碳酸钙晶须：0.4份；微硅粉：8份；100~200目石英粉：20份；40-100目石英砂：15份；镀铜钢纤维：3份，POM纤维：3份，玄武岩纤维：1.8份；聚羧酸高性能减水剂：0.8份；水：8份。

- 根据权利要求1所述的一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，其特征在于：P.O42.5普通硅酸盐水泥：20份；硫铝酸盐水泥5份；铁铝酸盐水泥5份；磨细矿渣：9份；纳米二氧化硅：0.1份；粉煤灰：20份；碳酸钙晶须：1份；微硅粉：10份；100~200目石英粉：17份；40-100目石英砂：18份；镀铜钢纤维：2份；聚羧酸高性能减水剂：0.6份；水：10份；PP纤维：1.3份；PE纤维：1份；PVA纤维：1份。

6、一种钢-STC轻型组合结构桥面，其特征在于：是采用权利要求1~5任意一项所述的免蒸养施工工艺获得，所述桥面上有一层沥青混凝土层，所述沥青混凝土层上为STC层。

7、根据权利要求6所述的一种钢-STC轻型组合结构桥面，其特征在于：沥青混凝土层为2cm厚。