意见陈述书附页

申请号：202210533191.2

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局关于《一种钢-STC轻型组合结构桥面铺装材料、桥面及其免蒸养施工工艺》发出的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1、2合并成新权利要求1；

将剩余权利要求作相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改内容详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、权利要求1具有创造性

权利要求1请求保护一种钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺。对比文件3公开的是钢-薄层 UHPC 轻型组合桥面结构疲劳性能研究。权利要求1与对比文件3相比至少具有以下区别技术特征：

（1）本申请采用的铺装材料按照重量份的组成包括：P.O42.5普通硅酸盐水泥：20-35份；粉煤灰：10-25份；碳酸钙晶须：0.4-1份；微硅粉：5-10份；100~200目石英粉：10-20份；40-100目石英砂：10-20份；镀铜钢纤维：1-8份；聚羧酸高性能减水剂：0.4-1份；水：7-15份；还包括：硫铝酸盐水泥5~20份、铁铝酸盐水泥5~20份、磷铝酸盐水泥30~35份、磨细矿渣5-15份、纳米二氧化硅0.01~0.1份、PP纤维1~3份、PE纤维0.5~2份、POM纤维2~5份、PVA纤维0.5~2份、玄武岩纤维1~2份。

对比文件1所采用的UHPC主要由水泥、硅灰、粉煤灰、石英粉、石英砂、高效减水剂、平直型钢纤维和水等构成。经换算， 水泥30份， 粉煤灰3份， 硅灰6份（即微硅粉）， 石英粉6份， 石英砂33份， 钢纤维3份， 高效减水剂0.78份， 水7.02份。

本申请的铺装材料加入了硅粉和碳酸钙晶须，还包括：硫铝酸盐水泥5~20份、铁铝酸盐水泥5~20份、磷铝酸盐水泥30~35份、磨细矿渣5-15份、纳米二氧化硅0.01~0.1份、PP纤维1~3份、PE纤维0.5~2份、POM纤维2~5份、PVA纤维0.5~2份、玄武岩纤维1~2份。以及水泥、粉煤灰、石英粉、石英砂的添加量和对比文件3的相差较大。

（2）本申请限定了钢-STC轻型组合结构桥面的免蒸养施工工艺，包括以下步骤：

步骤1，按照上述铺装材料的重量份组成配料并制备预混料；制备预混料的过程包括：

（1）将铺装材料按照质量比：干混料：水=（7~12）：1，先将干混料中除纤维之外的成分与水在20~30r/min转速下混合搅拌至拌和物呈流态；

（2）然后加入纤维，继续搅拌1-2min，即得；

步骤2、将制备好的预混料均匀铺装在钢桥面上；

步骤3、进行振实和整平操作，控制铺装厚度为45±0.5mm；

步骤4、铺设覆盖薄膜，进行保湿养护。

针对上述区别技术特征，本申请实际要解决的技术问题为：1、降低钢-STC轻型组合结构桥面早期收缩开裂和硬化后疲劳开裂的风险；2、降低高温蒸汽养护的能源消耗，减少碳排放。

为了解决上述技术问题，本申请通过特定的P.O42.5普通硅酸盐水泥、粉煤灰、碳酸钙晶须、微硅粉、100~200目石英粉、40-100目石英砂、镀铜钢纤维、聚羧酸高性能减水剂和水复配形成铺装材料，再通过免蒸养施工工艺获得钢-STC轻型组合结构桥面。本申请的铺装材料相较于其他类型的铺装层，其全寿命周期造价和碳排放具有压倒性优势。以目前普遍使用的环氧沥青铺装为例，均价约1600元/㎡，每8年更换一次。STC层约1800元/㎡，无需更换，磨耗层约80元/㎡，每8年更换一次。从第8年(第一次大修更换)开始，钢-STC轻型组合桥面的经济优势就凸显出来。到第50年(STC层最低设计使用寿命)，钢-STC轻型组合桥面铺装材料总造价只有不到前者的四分之一。获得的钢-STC轻型组合结构桥面与传统正交异性钢桥面系相比，钢-STC轻型组合桥面结构的局部刚度显著提高。大幅度降低了正交异性钢桥面各构造细节处的荷载应力，降低了疲劳开裂的风险。并且STC层为永久结构，在整个钢-STC轻型组合桥面结构使用年限内无需更换，只需更换价格较低的普通沥青磨耗层。此外，免蒸养工艺不仅可以节省蒸养设备，降低施工难度，还可节约大量能源，降低碳排放，经济优势和环境保护优势更为明显。

进一步地，审查意见中指出：1、对比文件4给出了在水泥基材料中添加碳酸钙晶须可以改善混凝土的抗裂韧性的技术启示。2、关于混凝土的养护方式的选择，本领域技术人员知晓，蒸养和常温保湿养护均属于混凝土非常常见的养护方式（“土木工程施工（第3版）”，郭正兴等，第154-155页，东南大学出版社，2020年12月31日）。并且，本领域技术人员知晓，蒸汽养护主要是为了缩短养护时间，而自然保湿养护相较于蒸汽养护费用更低，也是本领域技术人员非常容易想到的养护方法。纤维的加入次序也可以常规设定，搅拌转速和搅拌时间也可以根据混料均匀性进行常规设定。水泥、减水剂、钢纤维的种类均可以常规选择，石英砂和石英粉的粒径也可以常规设定。因此，在对比文件3的基础上结合对比文件4及本领域常规技术手段得到权利要求1所要求保护的技术方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

对此，申请人完全难以认同，具体理由为：

针对审查意见指出的上述问题，上文中对本申请与对比文件3区别技术特征的详细分析显示两者的技术方案还是具有很多差别。本申请的铺装材料加入了硅粉和碳酸钙晶须，还包括：硫铝酸盐水泥5~20份、铁铝酸盐水泥5~20份、磷铝酸盐水泥30~35份、磨细矿渣5-15份、纳米二氧化硅0.01~0.1份、PP纤维1~3份、PE纤维0.5~2份、POM纤维2~5份、PVA纤维0.5~2份、玄武岩纤维1~2份。以及水泥、粉煤灰、石英粉、石英砂的添加量和对比文件3的相差较大。对比文件4给出的是将硅酸盐水泥、减水剂、粉煤灰、砂、PVA纤维、钢纤维、碳酸钙晶须复配形成混杂纤维增强应变硬化水泥基复合材料的技术启示，该复配形成的材料和本申请存在较大区别。即便结合对比文件3和对比文件4，也无法显而易见地获得本申请的铺装材料组成。审查意见中只是将对比文件中与本申请权利要求1相同的组分完全与其整个技术方案隔离开，单独孤立地评述这些组分，不符合创造性判定原则。也可以合理的认为：审查意见的观点是在基于知晓本申请的发明目的、技术方案和效果之后，受本申请整体发明构思的启示而倒推得到，这不符合上述审查指南内容的精神。

此外，胶凝材料组成(包括原材料种类和掺量)的变化、石英砂级配或者搭配比例的不同，以及添加剂种类或掺量的细小差异，都可以造成拌合物工作性能和硬化体物理力学性能的巨大差异。现有工艺中也并未出现本申请这种铺装材料的复配方式。那么在对比文件3结合对比文件4的启示下，本领域技术人员只能获得对比文件3以及对比文件4给出的铺装材料的复配方式。另一方面，本申请的免蒸养施工工艺未被对比文件3和对比文件4公开，也不属于现有的施工工艺，那么即便结合对比文件3、对比文件4和本领域常规技术手段，也无法显而易见地获得本申请的整体技术方案。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。