权利要求书

1、一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备，其特征在于，用于重金属离子萃取，包括内筒、和套设在所述内筒外部的外筒，所述内筒和所述外筒之间的间隙为0.15~0.35mm；所述内筒外壁刻有若干条竖条纹，所述内筒顶部与转轴连接，所述转轴与电机连接；所述外筒筒壁上设有上进料口、下进料口和出料口；

所述上进料口和所述下进料口处于所述外筒的同侧并且位于同一平面上，所述出料口位于所述外筒的中部，且其所在平面与所述上进料口和所述下进料口所在平面呈180°；

所述内筒顶部与转轴连接的具体方式为：所述内筒顶部设有凹槽；所述转轴为上下嵌接的两个圆柱，下圆柱的底部设有与所述凹槽相匹配的凸起，所述凸起与所述凹槽相嵌连接。

2、根据权利要求1所述的一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备，其特征在于，所述强化萃取设备还包括支撑底座，所述支撑底座的支撑架上固定有螺钉，所述外筒顶部设有玻璃板，所述玻璃板与所述支撑架通过所述螺钉相连。

3、根据权利要求1~2任意一项权利要求所述的一种刮膜式旋转微通道强化萃取设备，其特征在于，所述强化萃取设备还包括转速调节器，所述转速调节器上设有数显屏，所述转速调节器与所述电机连接。

4、一种溶剂萃取的强化方法，是采用权利要求1所述的强化萃取设备，其特征在于，包括：将待萃取溶液和萃取剂在注射泵的推动下分别通过上进料口和下进料口同时送入内筒和外筒的间隙中；待液体将内外筒间隙充满后，开启电机使内筒旋转，在间隙内部形成两相流，两相流经过运动从出料口排出。

5、根据权利要求4所述的一种溶剂萃取的强化方法，其特征在于，所述待萃取溶液和所述萃取剂的体积比为1:1。

6、根据权利要求5所述的一种溶剂萃取的强化方法，其特征在于，所述萃取剂为乙基己基磷酸单-2-乙基己酯（P507）、磷酸三丁酯(TBP)、二(2-乙基己基)磷酸酯（P204）中的一种或者多种与煤油配制而成。

7、根据权利要求5或6所述的一种溶剂萃取的强化方法，其特征在于，所述萃取剂优选为乙基己基磷酸单-2-乙基己酯（P507）与煤油按体积比3:7配制而成。

8、根据权利要求4所述的一种溶剂萃取的强化方法，其特征在于，所述内筒转速为400~600rpm。