| 请按照“注意事项”正确填写本表各栏 |  |  | 本框由国家知识产权局填写 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 专 专 利 或 申 请 利 | 申请号或专利号 202111027277.X |  | 递交日 |
|  | 发明创造名称 钛表面抗菌修饰并提高其生物活性的方法、涂层、种植体 |  | 申请号条码 |
|  | 申请人或专利权人 福建医科大学附属口腔医院 |  | 挂号条码 |
| ② 陈述事项： 关于费用的意见陈述请使用意见陈述书（关于费用） 以下选项只能选择一项 针对国家知识产权局于 2023 年 06 月 30 日发出的 第一次审查意见 通知书（发文序号 2023063000112520 ）陈述意见。 针对国家知识产权局于 年 月 日发出的 通知书（发文序号 ）补充陈述意见。 主动提出修改（根据专利法实施细则第51条第1款、第2款的规定）。 其他事宜。 |  |  |  |
| ③ 陈述的意见： 详见附页。 |  |  |  |
| ④附件清单 已备案的证明文件备案编号： 意见陈述书 1份 附页 1份 权利要求书对照页 1份 权利要求书替换页 1份 |  |  |  |
| ⑤ 当事人或专利代理机构签字或者盖章 |  | ⑥ 国家知识产权局处理意见 |  |
| 2023年 08 月 18 日 |  | 年 月 日 |  |

尊敬的审查员：您好！

在此感谢您对本申请“钛表面抗菌修饰并提高其生物活性的方法、涂层、种植体+ 202111027277.X”所做的认真细致的审查，以及为此付出的辛勤劳动。

针对本申请的第一次审查意见通知书中的意见，专利代理师和技术发明人分别从专利相关法规和技术角度对此进行了认真研读、分析以及交流讨论，最终形成了以下答辩意见。

一、权利要求书修改说明。

1、删除权利要求1，将创新点丰富的原权利要求2、3合并后作为新权利要求1，其他权利要求序号作相应修改。

2、具体修改内容见替换页和对照页。

3、修改后新权利要求1：

一种钛表面抗菌修饰并提高其生物活性的方法，其特征在于首次结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，所述钛表面抗菌修饰并提高其生物活性的方法包括以下步骤：

步骤一，对钛表面进行抛光清洁；

步骤二，低温氧等离子体处理钛表面；

步骤三，构建硅烷化反应体系；

步骤四，将钛种植体样本置于硅烷化反应体系中，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面；

步骤二中，所述低温氧等离子体处理钛表面，形成具有具有高表面生物活性和大量羟基的钛表面，包括：

使用纯氧作为处理气体，对抛光清洁后的钛材料表面进行5-60min低温氧等离子体处理；

所述等离子体处理的条件为：720V，25mA，18W。

后续的分析论证，主要以修改后的修改后新权利要求1作为论证的基础，上述修改没有超出原权利要求和说明书记载的范围，因此符合专利法第三十三条的规定。

二、发明人结合研发基础、研发过程及商业价值等来论证本发明权利要求的创造性 。

本发明立足行业的实际需求，经过了专家的论证，进行了大量的试验、理论或应用的研究。在整个过程中也对审意见提及的对比文件的技术方案进行过深刻分析，克服了对比文件的缺点和问题，获得了一些具备创造性的成果，在此基础上申报了本专利，不具备创造性的本领域技术人员绝对不能够在现有技术的基础上结合公知常识和惯有手段得到的。

本发明的新权利要求1的技术方案绝对不是凭空的想象，经过了长期的研发，取得了良好的技术效果。具体的研发基础、技术效果的数据等汇总如下：

第一，发明人立足研发实际和业内技术现状，详细论述新权利要求1和审查意见提及的对比文件、公知技术以及惯用手段单独或者结合对比，新权利要求1所具备的技术方案的区别、技术的优点以及积极效果，充分证明新权利要求1的创造性。

新权利要求1强调了低温氧等离子体处理钛表面的方法，该方法可以形成具有高表面生物活性和大量羟基的钛表面。这种高生物活性的钛表面有助于与生物组织更好地结合，提高其生物相容性。此外，大量的羟基则为后续的硅烷化反应提供了更多的活性位点，使得硅烷化反应更为稳定和有效。

此外，新权利要求1通过构建特定的硅烷化反应体系，能够在钛表面形成有机硅季铵盐和羟基的共价结合。这种结构不仅能够增强钛表面的机械稳定性，而且还为其赋予了出色的抗菌性能，进一步提高了钛植入体在医疗应用中的安全性和可靠性。

与此相对照，审查意见提及的对比文件、公知技术和惯用手段中的技术方案要么只关注了氧等离子体处理，要么只关注了硅烷化反应，或者两者的结合也不如新权利要求1所描述的技术方案来得完整和高效。

综合以上分析，新权利要求1不仅在技术方案上与已有技术存在明显的差异，而且还具备了显著的技术优点和积极效果。这些技术优点和效果是基于发明人对业内技术现状和研发实际的深入了解和研究所得出的，足以证明新权利要求1具备创造性。

第二，分析对比文件、公知常识、惯用手段三者之间存在技术上的结合壁垒或者结合难度，无法得到本申请的权利要求1的技术方案。

首先，对比文件1主要集中在使用氧气等离子体活化医用植入体表面，然后在此基础上进行硅烷化反应，形成APTES层。而对比文件2则在氧等离子体预处理后进行化学接枝氨基硅烷，并进一步与酰基化合物进行反应，从而制备原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面的医用材料。尽管两者都涉及了氧等离子体预处理和硅烷化，但它们的目标和实施细节都与新权利要求1存在明显的差异。

即使尝试将对比文件1和对比文件2的技术结合起来，并借助公知常识和惯用手段，也很难达到新权利要求1所描述的钛表面的抗菌修饰并提高其生物活性的技术效果。因为两者在硅烷化反应的目的、方法及处理后的结构特征上存在根本性的差异，且新权利要求1的技术细节，如特定的处理条件、硅烷化反应体系的构建、有机硅季铵盐和羟基共价结合的形成等，都没有在对比文件1、2或公知常识和惯用手段中得到明确的描述和启示。

综上所述，即使是技术人员在对比文件1、对比文件2、公知常识和惯用手段的基础上，也难以轻易地推导出新权利要求1的技术方案，因为它涉及的技术思路、技术细节和技术效果都与已有技术存在显著的差异，并没有明确的指导和启示。

第三，作为本申请的权利要求1的创造性辅助证据，还体现在以下几个重要方面：

本申请的技术方案转化后的预期收益和商业价值。

新权利要求1所描述的技术方案对钛表面的抗菌修饰并提高其生物活性具有重要的商业价值。在医学领域，特别是在骨科和牙科领域，钛及其合金由于其优良的生物相容性和机械性能被广泛应用为植入材料。然而，一直存在的问题是钛材料表面发生的细菌感染，这在手术后导致严重的并发症，如骨折或植入体排斥。

新权利要求1针对这一问题提供了一种全新的解决方案。首次结合了氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，确保钛材料的表面既具有强烈的抗菌性也有较高的生物活性。这意味着当医用钛植入体被植入人体时，它可以抵抗细菌的入侵和殖民，同时还能够有效地与周围的骨组织结合，确保植入体的稳固固定和长期的使用寿命。

此外，新权利要求1的技术方案明确的氧等离子体处理条件，如电压、电流和功率，使得这一技术容易在工业环境中实施，确保处理过程的稳定性和可重复性。这为大规模生产和商业应用提供了便利。

立足研发角度，发明人深刻分析了本发明权利要求1技术方案的研发过程，审查意见提及的技术的结合壁垒以及显著的技术进步的关键证据，证明了本发明前期技术研发投入大，研发充分，商业价值大，经济意义大，对行业的发展产生较大的推动作用，充分体现了本申请的权利要求1的技术方案满足专利法规的创造性。

三、专利代理师立足专利审查指南和专利法规，来具体地、详细地论证新权利要求1的创造性。

1、论证的基础！ 创造性论证的技术方案的基础汇总。

1）对比文件1提及的相关技术方案：

（1）将生物医用植入体表面打磨抛光，并用氧气等离子体活化其表面，在材料表面获得大量的活性氧空位；（2）将步骤（1）中获得的表面活化的医用植入体置于含有APTES（即硅烷）的乙醇溶液中，在其表面进行15~40分钟的聚合沉积APTES层，随后将表面沉积有APTES层的医用植入体置于100℃烘箱中脱水处理3小时，待其冷却后储存备用。生物医用植入体依次使用标号为600 #、800 #、1000 #的金相砂纸由粗到细逐级打磨抛光，并用无水乙醇和去离子水依次超声清洗3~5分钟；氧气等离子体活化生物医用植入体表面为在功率10~30W、压强2~12 Pa的条件下于氧气等离子体的气氛中处理表面1~5分钟，使得样品表面获得大量的活性氧空位；APTES乙醇溶液为体积分数5~15 %的APTES乙醇溶液，配制好溶液后需超声震荡3~5分钟，使APTES无水乙醇溶液混合均匀；在生物医用植入体表面采用湿化学方法聚合沉积APTES，为将生物医用植入体浸入配制并超声震荡混合均匀的APTES乙醇溶液中15~40分钟以聚合沉积APTES。

2）对比文件2提及的相关技术方案：

对医用材料表面进行氧等离子体预处理后，在医用材料表面进行化学接枝氨基硅烷，然后将表面接枝节氨基硅烷的医用材料与酰基化合物反应，制得原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面的医用材料。所述氧等离子体预处理，具体为：对医用材料表面进行氧等离子体预处理,工作参数为功率20-600W，压强20-120Pa，气体流速2-300ml/min，温度10-50℃，时间2-10min。所述在医用材料表面进行化学接枝氨基硅烷，具体为：将预处理后的医用材料浸入氨基硅烷的乙醇溶液中，反应5-24h；其中，氨基硅烷的乙醇溶液中，氨基硅烷的体积浓度为1-20％，温度10-40℃；所述氨基硅烷为3-氨基丙基三乙氧基硅烷、11-氨基十一烷基三乙氧基硅烷、4-氨基丁基三乙氧基硅烷、N-氨乙基-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷中的一种或多种。

2、区别技术特征的获得！通过对新权利要求1与审查意见提及的最接近的现有技术即对比文件1对比分析，得到以下具体的区别技术特征。现具体分析如下：

（1）首先，新权利要求1的核心是结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，目的在于为钛表面提供抗菌属性，并进一步提高其生物活性。这种方法不仅活化钛表面，还通过化学方法固定抗菌剂，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。这种处理使得钛表面具有持久的抗菌性和更高的生物活性，从而为医用植入体提供更好的生物相容性和抗感染性。

而对比文件1则重点描述了生物医用植入体表面的活化，使其获得大量的活性氧空位，并进而通过湿化学方法在表面进行APTES的聚合沉积。这种处理主要是为了在材料表面形成一层硅烷化合物，以改善其与生物组织的接触性和相容性。尽管这种处理也有助于提高表面的生物活性，但它与新权利要求1的方法在材料结构和功能上有所不同，因为它并没有明确地为植入体提供抗菌属性。

综合上述，新权利要求1与对比文件1在处理目标材料时采用的方法和达到的效果上有显著差异。新权利要求1为钛表面提供了明确的抗菌属性，并进一步提高了其生物活性，而对比文件1则主要关注于生物医用植入体表面的硅烷化处理，以提高其与生物组织的相容性。

（2）在新权利要求1中，钛表面首先经历了抛光清洁这一步骤。随后，在低温氧等离子体处理钛表面的过程中，特定地使用了纯氧作为处理气体，对抛光清洁后的钛材料表面进行了5-60min的处理，并明确给出了等离子体处理的条件为720V、25mA、18W。此处理旨在形成具有高表面生物活性和大量羟基的钛表面。这些羟基为后续的硅烷化反应提供了便利，从而使得硅烷化反应更为顺利并与抗菌剂进行有效的化学固定。

而在对比文件1中，生物医用植入体的表面通过金相砂纸由粗到细逐级打磨抛光，并使用无水乙醇和去离子水进行超声清洗。氧等离子体的预处理是在功率10~30W、压强2~12 Pa的条件下进行1~5分钟，主要的目的是在材料表面获得大量的活性氧空位，为后续的APTES的聚合沉积做准备。此处，处理的时间较短，处理条件的范围相对宽泛，并且处理后的表面主要为活性氧空位而不是明确的大量羟基。

综合来看，新权利要求1与对比文件1在预处理上的主要区别在于处理的深度、目的和精确性。新权利要求1更注重低温氧等离子体处理后表面的高生物活性和大量的羟基，为后续的反应创造了有利条件，而对比文件1则更多地强调了表面的简单活化，为后续的APTES的聚合沉积做好准备。此外，新权利要求1给出的处理条件更加精确，有利于确保处理效果的稳定性和可重复性。

（3）新权利要求1硅烷化反应主要用于化学固定抗菌剂，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。这一修饰旨在赋予钛表面强烈的抗菌性，并进一步提高其生物活性。这种硅烷化反应的应用是基于钛表面先经过低温氧等离子体处理，形成具有高表面生物活性和大量羟基的钛表面，为硅烷化提供了理想的前处理环境。

相比之下，对比文件1的硅烷化是通过将生物医用植入体置于含有APTES（硅烷）的乙醇溶液中，进行15~40分钟的聚合沉积APTES层。该步骤目的在于为医用植入体表面提供活性化的修饰层。这个过程更多地是侧重于形成稳定的硅烷化层，而非直接为其提供抗菌性。

从上述描述中可以看出，两者在硅烷化反应的应用上都利用了硅烷化剂与钛表面的反应，但它们的目的和最终形成的表面结构有所不同。新权利要求1的硅烷化反应更为复杂，不仅仅是形成硅烷化层，还涉及到抗菌剂的化学固定，进一步增强钛表面的生物活性和抗菌性。而对比文件1则更偏向于简单的硅烷化修饰，目的在于为医用植入体提供一个活性化的表面。

综上所述分析，新的权利要求1与对比文件1的区别技术特征汇总如下：

1）目标材料：

新权利要求1：目标是钛表面。

对比文件1：目标是生物医用植入体表面。

2）修饰目的：

新权利要求1：首次结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，目的是钛表面抗菌修饰并提高其生物活性。

对比文件1：目的是活化其表面，获得大量的活性氧空位，然后进行聚合沉积APTES层。

3）预处理：

新权利要求1：对钛表面进行抛光清洁。

对比文件1：生物医用植入体表面打磨抛光，并用多个金相砂纸由粗到细逐级打磨抛光。

4）氧等离子体处理：

新权利要求1：使用纯氧作为处理气体，进行5-60min低温氧等离子体处理；处理的条件为：720V，25mA，18W。

对比文件1：在功率1030W、压强212 Pa的条件下于氧气等离子体的气氛中处理表面1~5分钟。

5）硅烷化反应：

新权利要求1：构建硅烷化反应体系，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。

对比文件1：将生物医用植入体浸入配制并超声震荡混合均匀的APTES乙醇溶液中15~40分钟以聚合沉积APTES。

3、实际解决的技术问题！针对实际得到的上述区别技术特征，可以得出本申请权利要求1解决的实际技术问题为：

更长时间的氧等离子体处理：新权利要求1钛表面经过5-60min的氧等离子体处理，相比对比文件1中的1~5分钟，处理时间显著延长。这带来更深层次的活化和更均匀的氧等离子体处理效果，从而提供更好的抗菌性和生物活性。

特定的处理条件：新权利要求1设定了明确的氧等离子体处理条件，如720V、25mA、18W。这优化了处理过程，为钛表面带来更理想的抗菌性和生物活性。

化学固定抗菌剂：新权利要求1首次结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，为钛表面提供了更稳定、持久的抗菌效果。

结构改善：新权利要求1形成的有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面比对比文件1的仅通过APTES处理产生了更稳定和均匀的结构，从而增强其生物活性。

4、区别技术特征创造性分析!除了对比文件1之外，审查意见还引进了其余的对比文件、公知常识、惯用手段等或者他们之间的结合，它们也无法否定区别技术特征的创造性。具体分析如下：

第一，区别技术特征和其余对比文件、公知常识、惯用手段的详细对比分析；包括审查意见提及的对比文件1的其余方案进行对比。通过详细论述，充分证明无法得到区别技术特征的技术方案。

（1）目标材料：

新权利要求1：针对的是钛表面。

对比文件2：针对的是医用材料表面，具体材料并没有明确说明。

（2）处理目的：

新权利要求1：目的是钛表面的抗菌修饰并提高其生物活性。

对比文件2：目的是制得原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面的医用材料。

（3）氧等离子体处理：

新权利要求1：使用纯氧作为处理气体，进行5-60min的低温氧等离子体处理，特定条件为720V、25mA、18W。

对比文件2：工作参数为功率20-600W，压强20-120Pa，气体流速2-300ml/min，温度10-50℃，时间2-10min。

（4）化学处理：

新权利要求1：强调了硅烷化反应体系，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。

对比文件2：进行化学接枝氨基硅烷，并与酰基化合物反应，以制得原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面。

（5）修饰结构：

新权利要求1：主要产生有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。

对比文件2：产生原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面。

综上所述，新权利要求1与对比文件2在处理目的、处理步骤、处理条件、修饰结构和化学处理上都存在显著区别。新权利要求1更偏向于钛表面的抗菌修饰和提高生物活性，而对比文件2主要关注于医用材料表面的原子转移自由基聚合的引发剂修饰。

- 详细分析对比文件之间，以及对比文件、公知常识、惯用手段的之间的结合，也得不到区别技术特征的技术方案的启示。

对比文件1和2之间的描述，都涉及到了氧等离子体处理和硅烷的使用，但其背后的目的、操作条件、处理过程和最终产生的修饰结构是不同的。对比文件1着重于生物医用植入体的表面活化和APTES的聚合沉积，而对比文件2则主要描述了医用材料表面的氧等离子体预处理后的化学接枝氨基硅烷，进而与酰基化合物反应，制得原子转移自由基聚合的引发剂修饰表面的材料。

对于新权利要求1，其结合了氧等离子体处理和硅烷化反应，具体地进行化学固定抗菌剂，以实现钛表面的抗菌修饰并提高其生物活性。这个方案并没有直接呈现在对比文件1或2中，也不是公知常识或惯用手段的直接产物。虽然对比文件提供了氧等离子体处理和硅烷化的相关知识，但它们并没有指导或启示结合这两种处理，并进一步通过化学固定抗菌剂以达到新权利要求1所提到的特定目的。

总的来说，通过对比文件1和2的内容分析，即使结合公知常识和惯用手段，也难以得出新权利要求1提及的具体技术方案的启示。

综上所述，我们经过分析论证，对比文件结合公知常识等技术方案根本无法解决该技术问题，也得不到解决该问题的技术启示。因为对比文件之间的技术方案之间存在难以结合的技术壁垒，从而很难得到针对上述区别技术特征的技术启示，从而也证明了权利要求的技术方案非显而易见的，具备专利法要求的创造性。对比文件之间或者对比文件与公知常识（包括惯用手段）之间结合起来的技术方案也无法解决区别技术特征所实际要解决的技术问题，也得不到解决该技术问题的技术启示，新权利要求1的技术方案也是具备创造性的。

- 显著的技术进步---本发明的技术效果和优点！新权利要求1技术方案经过了专业的研发和论证，明显优于对比文件和公知常识的技术效果，具备显著的进步，具体分析如下：

- 新权利要求1和对比文件1的技术方案的区别技术特征主要体现在以下几点：1. 处理钛表面的方法：新权利要求1中，对钛表面的处理是首次结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂。   对比文件1中，虽然也使用了氧等离子体处理和硅烷化反应，但并没有特别提及化学固定抗菌剂的使用。2. 氧等离子处理的条件：新权利要求1中，氧等离子处理的条件为：720V，25mA，18W，而且明确了处理时间为5-60分钟。   对比文件1中，氧等离子体处理的条件为功率10~30W，压强2~12 Pa，处理时间则为1~5分钟。3. 硅烷化反应的步骤：新权利要求1中，具有明确的硅烷化反应步骤，将钛种植体样本置于硅烷化反应体系中，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。   对比文件1中，虽然也有硅烷（APTES）的使用，但是只是进行了聚合沉积APTES层，随后进行烘烤脱水处理，并没有描述形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。4. 钛表面的最终状态：新权利要求1中，钛表面最终形成具有高表面生物活性和大量羟基的状态。    对比文件1中，钛表面通过氧气等离子体活化后，获得大量的活性氧空位，但是并没有特别提及形成大量羟基和高表面生物活性。总结来说，新权利要求1提供了一种新的钛表面处理方法，它首次结合了氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，提供了更具体的处理条件，并且钛表面最终形成具有高表面生物活性和大量羟基的状态。对比文件1虽然也有使用相似的处理步骤，但是其方法和最终状态存在明显的不同。

- 新权利要求1和对比文件1在解决技术问题上的区别主要表现在以下几点：1. 抗菌性能： 新权利要求1通过化学固定抗菌剂到钛表面，提高了钛表面的抗菌性能。这在一些需要抗菌性能的应用中（如医疗器械、生物种植体等）具有重要的意义。   而对比文件1并未明确指出其技术方案能够提升抗菌性能。虽然对表面进行了硅烷化处理，但没有提及化学固定抗菌剂。2. 生物活性：新权利要求1的钛表面经过处理后，具有高表面生物活性和大量羟基，这有利于提升植入体与生物组织的相容性和黏附性，有助于提高种植体的稳定性和延长使用寿命。   对比文件1虽然也提到了活化医用植入体表面，但是主要产生大量活性氧空位，并没有明确提到生物活性的提升。3. 硅烷化反应效果：新权利要求1提供了明确的硅烷化反应步骤，能够在钛表面形成有机硅季铵盐和羟基共价结合，这有助于提升硅烷化反应的效果和稳定性。   对比文件1虽然也进行了硅烷化反应，但只是聚合沉积APTES层，并进行烘烤脱水处理，没有描述形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面。总结来说，新权利要求1的技术方案能够解决抗菌性能、生物活性的提升以及硅烷化反应效果的问题，而对比文件1的技术方案在这些方面并未提供明确的解决方案。

- 在分析对比文件与现有技术的结合是否能够得到新权利要求1的技术方案时，我们需要考虑以下几个关键因素：1. 钛表面处理的方法：新权利要求1提供的技术方案首次结合了氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂的步骤。这是一个独特且有创新性的方法，对比文件和现有技术文献并未提到过这种结合方式，因此，即使将对比文件和现有技术结合起来，也无法直接得到这种技术方案。2. 处理条件的确定：新权利要求1提出的处理条件（氧等离子处理条件为720V，25mA，18W；处理时间为5-60分钟）是经过精确设定的。对比文件和现有技术并未提供类似的处理条件，因此，即使结合对比文件和现有技术，也无法推导出这些具体的处理条件。3. 硅烷化反应的步骤：新权利要求1中的硅烷化反应步骤（将钛种植体样本置于硅烷化反应体系中，形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面）是独特的，对比文件和现有技术并未描述过类似的步骤，因此，即使结合对比文件和现有技术，也无法得出这一步骤。4. 抗菌剂的化学固定：新权利要求1中的技术方案实现了抗菌剂的化学固定，增强了钛表面的抗菌性能。这是一个新颖的思路，对比文件和现有技术并未提到过抗菌剂的化学固定，因此，即使结合对比文件和现有技术，也无法得出这种技术方案。 因此，即使将对比文件之间的结合以及对比文件和现有技术的结合，由于各自的技术特点和对技术问题的解决方法的差异，无法直接得到新权利要求1的技术方案，也无法得到新权利要求1技术方案的启示。

- 鉴于上述分析，得到如下显著的技术进步：

第一，更全面的表面处理，新权利要求1首次结合氧等离子处理和硅烷化反应化学固定抗菌剂，不仅仅是通过等离子体活化钛表面，还进一步形成有机硅季铵盐和羟基共价结合的钛表面，从而为钛表面带来更为持久和稳定的抗菌性和生物活性。

第二，更高的生物活性，在新权利要求1中，低温氧等离子体处理钛表面可以形成具有高表面生物活性的钛表面，与对比文件1中仅仅活化表面形成活性氧空位相比，更有助于提高表面的生物活性。

第三，更加精确的处理条件，新权利要求1为氧等离子体处理提供了更为明确的条件，如720V、25mA、18W的处理参数，这有助于实验的可重复性和提高处理效果的稳定性。

第四，化学固定抗菌剂的新方法，新权利要求1通过硅烷化反应化学固定抗菌剂，与对比文件1通过聚合沉积APTES的方法相比，更能确保抗菌剂在钛表面的稳定固定，从而持久展现其抗菌效果。

上述几方面证实了本发明的技术方案绝对不是根据对比文件和现有技术简单的就能获得的，仅靠现有技术的简单组合和现有技术启示也绝对得不到的，必须对现有技术的进行大力的研究和创新。

四、从属权利要求创造性的答辩。

根据专利法的规定，在新权利要求1具备创造性的基础上，所有新的从属权利要求都具备创造性。

综上所述，通过对本申请技术问题与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以得到本申请解决的技术问题不同于审查意见提及的对比文件、现有技术等解决的技术问题；通过对本申请技术方案与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术方案具备突出的实质性特点；通过对本申请技术效果与对比文件、现有技术、技术启示以及惯用手段等的单独对比或者结合对比，可以明确的得到本申请的技术效果具备显著的技术进步。所以，本申请的修改后的新权利要求保护的技术方案的符合专利法第二十二条第三款的规定，具备创造性。

申请人认为，本申请权利要求书已符合专利法及其实施细则的相关规定，希望审查员以此为基础尽快批准本申请的专利权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法及其实施细则的相关规定之处，恳请再给予一次陈述意见/修改/会晤的机会。