尊敬的审查员：

首先，申请人对审查员在审查本专利申请时的认真工作精神及付出的劳动表示感谢！申请人在仔细阅读和认真研究国家知识产权局就本发明发出的第二次审查意见通知书后。为了加快授权，申请人对权利要求进行意见陈述，恳请审查员在考虑申请人意见陈述的基础上授予专利权。具体意见陈述如下：

- 权利要求书修改

- 将权利要求2-4的技术特征添加到权利要求中。

- 二、本发明权利要求1具有《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。

- （一）确定最接近的现有技术。

对比文件1为最接近的现有技术。

- 确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题

- 因此，权利要求1要求保护的技术方案与对比文件1公开的上述内容相比，具有区别技术特征：

- S1、选用不同材料，制备出不同元素组成的多种改性光催化剂；

- S2、多维度确定改性光催化剂的分子空间结构与化学反应过程，并评估改性光催化剂物理化学性能；

- S3、获取目标井的压裂返排液，并对压裂返排液进行预处理、氧化处理、絮凝处理以及除油处理；

- S4、将处理后的压裂返排液分成相同量的多组；

- S5、在每一组压裂返排液中加入定量的改性光催化剂进行光催化实验，并计算每种改性光催化剂的光催化反应效率；

- S6、根据每种改性光催化剂的光催化反应效率，优选出目标井所需的改性光催化剂；

- 所述改性光催化剂包括纳米锌改性光催化剂、卤化氧改性光催化剂；

- 所述纳米锌改性光催化剂的制备过程为：在碱性条件下通过控制反应温度与反应时间，六亚甲基四胺溶液中加入氧化锌材料，恒温搅拌，形成六方体均质透明纳米氧化锌凝胶，对凝胶表面光敏化处理，进而制备得到纳米锌改性光催化剂；

所述卤化氧改性光催化剂的制备过程为：将一定量硝酸铋和碘化钾溶于20mL乙二醇溶剂中，磁力搅拌使三者互溶；另取少量溴化钾溶于20mL蒸馏水，再将溴化钾溶液缓慢滴入先前混溶的乙二醇溶剂中，长时间持续搅拌得到浅红色悬浮液；将所得浅红色悬浮液离心洗涤，置于干燥箱中70℃干燥8小时，进而制备得到浅红色的卤化氧改性光催化剂。

- 基于上述区别技术特征可知本发明实际所要解决的技术问题是：如何利用好光催化反应原理、怎样优选出适用于压裂返排净化处理的合格光催化剂及配套工艺。

- 判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是非显而易见

- 针对区别技术特征，对比文件2公开了一种催化材料高通量计算方法和系统；

- 对比文件2是根据高通量计算数据，更新调整构效关系模型。本申请所述技术方案易于实现，操作简单，可自动化、智能化地完成催化材料的精确筛选；

- 而本发明通过调控制备方法和反应参数，合成出适用于水力压裂过程的改性光催化剂，评价改性光催化剂性能，将之用于处理压裂返排液中残余有机成分，并研究不同类型改性光催化剂净化处理有机物的效率和对油气田增产改造的影响，最终优选出我们所需的改性光催化剂，形成一整套有利于油气田增产改造的光催化剂压裂返排处理工艺；

所以本发明与对比文件2中公开的内容也不相同，解决不同的技术问题，达到的效果也存在本质上的区别。

综上所述，本发明修改后的权利要求1与对比文件2及其结合得到的技术方案不同，解决的技术问题不同，解决技术问题的手段也不同，并且取得了很好的以及预料不到的技术效果。

所以，本发明修改后的权利要求1相对于对比文件及本领域的公知常识均具备实质性特点与显著的进步，符合专利法二十二条第三款关于创造性的规定。

申请人相信经过上述修改和阐述，克服了第一次审查意见中指出的缺陷，请审查员先生/女士在以上的基础上继续对本申请进行审查。如果仍不同意上述陈述的内容，恳请审查员先生/女士再给一次修改文件或陈述意见/修改/会晤的机会。