意见陈述书附页

申请号：202210342321.4

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年06月01日发出的关于《一种抗腐蚀耐磨损复合涂层及其在钢管内表面形成涂层的工艺》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1和2合并成新权利要求1，；

将剩余权利要求做相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改内容详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、针对权利要求1的创造性

本申请权利要求1请求保护一种钢管内表面抗腐蚀耐磨损复合涂层。对比文件1公开了一种大口径耐磨耐蚀三元复合管的制作方法。本申请权利要求1与对比文件1相比至少具有以下区别技术特征：

区别1），本申请还包括Al过滤层，并且是在Al过滤层上形成陶瓷中间层。

对比文件1是直接在钢管内表面形成陶瓷层。

区别2），本申请的铝热剂组成为：按照重量百分比计，包括：20%～25% Al粉，3%～5% Zr粉，1%～2% B粉，3%～6% Cr2O3粉，其余为Fe2O3粉。

对比文件1的铝热剂主要采用氧化铁粉 Fe2O3、铝粉 Al，还添加有二氧化锆 ZrO2、二氧化钛 TiO2、二氧化硅 SiO2、三氧化二铝 Al2O3和三氧化二硼 B2O3，各组份按重量百分比计为：氧化铁粉 52-60%、铝粉 18-24%、 二氧化锆 3-8%、二氧化钛 3-5%、二氧化硅 1-4%、三氧化二铝 1-4%、三氧化二硼 3-8%，其总重量满足 100%。

本申请还含有Zr粉、B粉、Cr2O3粉，不含有对比文件1公开的ZrO2、TiO2、SiO2、B2O3。

区别3），本申请的环氧树脂层中按照每1L环氧树脂中加入20-30g Al2O3。对比文件1未公开这一点。

针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：提供可提高钢管抗腐蚀耐磨损性能的复合涂层。

进一步地，审查意见通知书中指出：对比文件 1 同样公开了一种钢管内表面抗腐蚀耐磨损复合涂层，其包含陶瓷层和环氧树脂层。其中陶瓷层由包含 Al、Zr、B 的铝热剂通过自蔓延反应形成。在此基础上，对比文件 2 给出了在陶瓷层和基材之间制备 Al 过渡层的技术启示，本领域技术人员能够想到在对比文件 1 的复合涂层结构中增加 Al 过渡层。对比文件 3公开了在原料中配入 SiO2、CrO3等添加剂，陶瓷层致密度明显提高；在铝热剂中加入适量的 CrO3，也可明显改善其耐蚀性。因此，本领域技术人员能够想到在对比文件 1 所述的铝热剂中进一步添加 CrO3作为添加剂，用于提高陶瓷层的致密性和耐蚀性。此外，Al2O3为涂料中常用的耐磨填料，出于提高环氧树脂层耐磨性能等目的选择在环氧树脂层中添加合适含量的 Al2O3为本领域的常规技术手段。 因此，在对比文件 1 的基础上结合对比文件 2、对比文件 3 和本领域的常规技术手段得到权利要求请求保护的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求 1 不具有突出的实质性特点和显著的进步， 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

对于上述观点，申请人完全无法赞同，理由如下：

首先，根据上文对本申请权利要求1和对比文件1区别技术特征的分析，可见，本申请与对比文件1存在较大区别。在此基础上，对比文件2公开的是一种对金属基体表面进行陶瓷化处理的方法：通过真空蒸镀法或者热浸镀法在经过预处理的基体表面镀上一层具有适当厚度的铝层；然后采用等离子体电解氧化的方式进行原位生长陶瓷层，对基体表面所镀的铝层进行陶瓷化处理，处理后最终获得以化合物为过渡层，外表层为陶瓷相的表层复合体系。此外，对比文件2还公开了：采用真空蒸镀法在基体表面镀铝后，进行扩散处理：采用石英砂和水玻璃作为试样表面保护剂，将试样置于按比例配制的石英砂、水玻璃混合液中,石英砂/水玻璃的比例范围为1: 1~1:3，扩散温度为300～600℃，扩散时间为lh~3h，通过低于600℃的扩散处理，使该铝层与基体之间的原子相互扩散，形成结合牢固的合金层。如果采用热浸镀法，在形成铝层的同时形成合金层，无需进行扩散处理。那么，根据对比文件2公开的技术内容，本领域技术人员可以获得的技术启示为：采用真空蒸镀法结合扩散处理在基体表面形成镀铝层，或者采用热浸镀法在基体表面直接形成镀铝层；然后通过等离子体电解氧化的方式在镀铝层上原位生长陶瓷层。将对比文件2的技术启示应用于对比文件1，可以获得的技术启示为：在基体上形成镀铝层，在镀铝层上形成陶瓷层。但同时，对比文件2还给出了采用等离子体电解氧化的方式在镀铝层上原位生长陶瓷层，本领域技术人员同样有动机采用等离子体电解氧化的方式形成陶瓷层。

进一步地，对比文件3第3.1节公开的是：在原料中配入SiO2、CrO3等添加剂，陶瓷层致密度明显提高，当 SiO2、CrO3的加入量（质量分数，下同）分别为4％时，相对密度高达98％，接近烧结制品的密度。那么，对比文件3给出的技术启示为：在原料中加入SiO2、CrO3等添加剂来提高陶瓷层的致密度，而非Cr2O3。本申请在铝热剂中加入的是Cr2O3，并且本申请还含有Zr粉和B粉，显然对比文件3并未启示或者教导在原料中添加Zr粉和B粉提高陶瓷层的结合力和致密性。鉴于以上分析，可见，即便结合对比文件1~3，也无法显而易见地获得本申请权利要求1的整体技术方案。

此外，本领域的耐磨填料多种多样，比如碳酸钙、石粉、石英粉、硅藻土、滑石粉等等，现有技术并未启示或者教导在面临钢管内表面抗腐蚀耐磨损问题时，通过设置Al过渡层、陶瓷中间层和环氧树脂层，并在环氧树脂层中加入特定量的Al2O3，以及陶瓷中间层由特定组成的铝热剂通过自蔓延反应形成，进而获得用于钢管内表面抗腐蚀耐磨损的复合涂层。审查意见的观点明显是在基于知晓本申请的发明目的、技术方案和效果之后，受本申请整体发明构思的启示而倒推得到，有“事后诸葛亮”的嫌疑。

最后，本申请权利要求1获得了显著的技术效果：本申请通过热浸镀+自蔓延扩散法在钢管表面制备了多元复合涂层，解决了钢管抗腐蚀耐磨损性能差的技术难题。所获得的涂层具有结合力好、组织均匀致密的特点，使得钢管在相同工况条件下，抗腐蚀性能较无涂层钢管提高了8-10倍，耐冲蚀性能提高了9-12倍，同时，该制备工艺具备简单稳定、操作方便、效率高、成本低廉、易于实现等特点。显然，对比文件1-3均不能获得前述的技术效果。因此，本申请较比现有技术具有显著进步性。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

2、针对权利要求2-9的创造性

权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提，权利要求2-4也具备创造性。

权利要求5请求保护一种在钢管内表面形成权利要求1-4任一项所述复合涂层的工艺，在权利要求1-4具备创造性的前提下，该权利要求也具备创造性。

权利要求6-9为权利要求5的从属权利要求，在权利要求5具备创造性的前提，权利要求6-9也具备创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。