意见陈述书附页

申请号：202211193067.2

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2023年07月14日发出的关于《生物质改性的 ABS 发泡材料及其制备方法》的第一次审查意见通知书，对于审查员在第一次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

一、修改说明

将原权利要求1、2、3和5的技术方案合并成新权利要求1；

将剩余权利要求做相应的适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

具体的修改内容详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1、针对申请事实认定问题

审查意见通知书中指出：由于番茄皮渣的季节性强，产量大，含水量高，营养丰富，极容易腐败，要经过干燥处理再进一步利用。而本申请是将未烘干的番茄皮渣用破碎机破碎、超微粉碎机进一步粉碎得到超微番茄皮粉，以及用置封带盛装，并放置在能够避免阳光直晒的地方。放置时间为 2 周。本申请在未对番茄皮渣干燥处理处理情况下就粉碎、以及用置封带盛装，并放置在能够避免阳光直晒的地方。放置时间为 2 周，这会导致未干燥处理的番茄皮粉中水分导致番茄皮粉腐烂变质，这明显有悖于本领域技术常理。未干燥处理的番茄皮粉腐烂变质导致无法采用番茄皮渣对 ABS 进行填充改性、无法获得生物质改性的 ABS 发泡材料。因此，本申请的技术方案是不清楚的技术方案，技术效果也无法确定。

对此，申请人解释如下：首先如果是直接分离出来的番茄皮渣经过放置后确实容易发生腐烂。但是，目前市售的番茄皮渣都是经过干燥的副产品，购买后就可以直接使用，不干燥的话厂家也没有办法出售。对此，在本申请说明书具体实施方式中有统一说明：“在本发明的描述中，需要说明的是，实施例中未注明具体条件者，按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者，均为可以通过市售购买获得的常规产品。”。因此，即便申请人目前采用的番茄皮，即便放置2周也不会出现大面积的腐烂现象。如果番茄皮渣不是干燥产品，申请人也没有办法将其处理成超微粉，这一点也可以间接说明本申请采用的是干燥的番茄皮渣，本领域技术人员想要理解这一点应该不存在什么难点。

此外，本申请发明人在研究发泡材料过程中发现，超微粉碎后的番茄皮渣可以提升材料的发泡效果，推测一方面是因为番茄皮渣为比表面积较大的片层结构，有助于在混合物的分子之间形成较大的微型空间，有利于后续的发泡过程；另一方面则是因为在将混合料进行共混挤出过程中温度会上升至200℃以上，在该温度下番茄皮渣中产生了有助于发泡的分解物（通过热重图推测获得，详见下文图2）。申请人进一步提供番茄皮原材料、超微粉体及其SEM形貌图（呈片层结构），还提供了番茄皮渣的热失重图谱（黑线为购买的未干燥番茄皮渣热重图，红线为干燥的番茄皮渣热重图），分别如图1和图2所示。

（a）番茄皮渣原材料外观

(b)番茄皮渣经超微制备的粉体外观

（c）番茄皮渣粉体的SEM形貌

图1

图2（热重图上并未显示出直接购买的番茄皮渣干燥前后有何显著差异，因此，即便买来的番茄皮渣不经过干燥，也是可以直接用于本案的）

2、针对权利要求1的创造性

本申请权利要求1请求保护一种生物质改性的ABS发泡材料。对比文件1公开的是一种塑料组合物。权利要求1与对比文件1相比具有以下区别技术特征：材料的成分组成完全不相同。

本申请的材料按照重量份组成包括：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)粒料，85~97份；废弃生物质填料3~15份，并且ABS和废弃生物质填料按照总量100份计；所述废弃生物质填料为番茄皮渣；所述ABS发泡材料还包括：偶联剂1~5份，增韧剂1~5份。

对比文件1的材料按照重量份组成包括：填充/增强材料0.05-80份（优选0.5-60，热别是5-35），无机填料/增强材料0.1-50份（优选1-40），高分子量抗冲改性剂0.1-35份（优选1-15），稳定剂0.05-15份（优选0.5-6），润滑剂0.05-20份（优选0.5-10），硅烷粘合促进剂0.1-3份（优选0.1-3），彩色颜料0.01-5份（优选0.1-2）。填充/增强材料选自热带草类，特别是快速生长的木质甜草、竹纤维、竹针和/或竹片材料；高分子量抗冲改性剂为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯聚合物 (ABS) 或先前已知类型的其他苯乙烯共聚物。

本申请采用的废弃生物质填料为番茄皮渣，还含有偶联剂和增韧剂，不含有对比文件1的填充/增强材料、稳定剂、润滑剂、硅烷粘合促进剂、彩色颜料。显然，本申请与对比文件1的技术方案存在较大区别。

针对上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题为：利用番茄皮渣这种废弃生物质填料来获得ABS发泡材料。

进一步地，审查意见中指出：对比文件 1 公开了塑料基质、ABS 成分可以与生物质填充剂一起形成塑料发泡材料，塑料基质、ABS 成分都属于塑料，由此容易想到 ABS 成分可以与生物质填充剂一起形成塑料发泡材料，而各组分用量是本领域技术人员能确定的。再次前提下，对比文件 2 教导了番茄皮渣作为废弃生物质填料可以填充到塑料基质中，并且指出废弃生物质含有纤维素等，由此，本领域技术人员容易想到废弃生物质番茄皮渣作为废弃生物质填料可以填充到塑料基质中，且番茄皮渣含有纤维素，具备分解出二氧化碳、实现发泡的能力，因此，本领域技术人员基于对比文件 1 结合对比文件 2 得到权利要求 2 技术方案是显而易见的，不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

对于审查意见的上述观点，申请人难以认同，具体理由为：

首先，对比文件1的技术构思为：采用竹纤维来替代常规发泡剂，再结合硅烷粘合促进剂的使用，来增强塑料材料的机械性能，尤其是弹性性能，并增强塑料的致密多孔性。而本申请的技术构思为：采用废弃生物质填料番茄皮渣，对ABS进行填充改性来获得一种新的环保发泡材料。同时结合前文对本申请与对比文件1具体区别的详细分析。可见，本申请和对比文件1的技术问题、技术手段以及最终的结果均存在明显区别。在此前提下，对比文件2公开的是废弃生物质PVC复合管材制备方法，根据其第0015-0047段公开的内容，可以获得的技术启示为：1）其PVC复合管材的原料组成为：废弃生物质、PVC树脂、高效稳定剂、硬脂酸、石蜡、偶联剂，废弃生物质为番茄皮渣、稻壳中的至少一种。润滑剂为硬脂酸和石蜡，在光和热的作用下，硬脂酸用于增强基体材料的稳定性，防止物料在加工过程中焦化，硬脂酸还具有润滑作用；石蜡具有润滑作用，用于减少物料和仪器壁、物料中高分子链之间的摩擦，即对比文件2是将废弃生物质、PVC树脂、高效稳定剂、硬脂酸、石蜡、偶联剂这几种成分复配形成PVC管材。2）将废弃生物质原料通过水洗并施加压力，利用飘散的水蒸气，对水蒸气加压，软化废弃生物质的细胞壁或细胞膜，然后再 使用稀碱溶液或者其他溶液时进行处理时，能够减少对废弃生物质的处理时间，提高效率。3）采用稀碱溶液对废弃生物质原料处理的时候，先持续搅拌20～30min，停止搅拌，继续等待3～ 5h，继续对溶液进行搅拌，此过程持续24～30h后，得到预处理的废弃生物质，间接性对溶液进行搅拌，既保证了用稀碱溶液对废弃生物质进行处理，同时还有利于加快反应进度，提高整体效率。即对比文件2还给出了提高废弃生物质处理效率的方法。此外，对比文件2的实施例1~5均未具体指明所采用的废弃生物质到底是番茄皮渣、稻壳或是两者均有，因此，不清楚番茄皮渣对于PVC管材的拉伸强度以及冲击强度的具体影响。根据审查指南的宗旨，在判断对比文件给出的技术启示时，要从现有技术整体上确定是否存在某种技术启示。一方面，对比文件2教导的是在PVC管材中加入废弃生物质、高效稳定剂、硬脂酸、石蜡、偶联剂这几种成分可以提升PVC管材的机械性能，并未公开在ABS中应用这些成分也具有相同或相近似的技术效果，而在对比文件1和本申请具有完全不相同的技术构思及技术方案的前提下，即便结合对比文件1和对比文件2，也无法显而易见地获得本申请的整体技术方案。另一方面，对比文件2还给出了提高废弃生物质处理效率的方法，那么本领域技术人员应当更有动机采用该方案去处理废弃生物质，而非通过购买方式来获得番茄皮渣。

其次，本申请权利要求1获得了显著的技术效果：本申请最终获得了发泡效果佳的ABS发泡材料。而对比文件1和对比文件2的侧重点均在材料的机械性能上，和本申请并不相同，即对比文件1和对比文件2无法获得本申请的技术效果。因此，本申请较比现有技术具有显著进步。

综上，本申请权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步， 具备专利法第22 条第3 款规定的创造性。

3、针对权利要求2-4的创造性

权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，在其引用的主权项具备创造性的前提下，权利要求2-4也具备创造性。

4、针对权利要求5-7的创造性

权利要求5请求保护权利要求1~4任意一项所述的一种生物质改性的ABS发泡材料的制备方法，在权利要求1~4具备创造性的前提下，权利要求5也具备创造性。

权利要求6-7为权利要求5的从属权利要求，在其引用的主权项具备创造性的前提下，权利要求6-7也具备创造性。

申请人认为，以上陈述克服了审查意见中所指出的所有缺陷，希望审查员以此为基础继续审查该发明申请并予以授权。如果审查员认为本申请仍有不符合专利法规定之处，恳请再给予修改/陈述意见的机会。

最后对审查员认真细致的工作再次表示感谢。