- 一种生物质改性的ABS发泡材料，其特征在于：ABS发泡材料按照重量份组成包括：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)粒料，90份；废弃生物质填料，10份；偶联剂，1份；增韧剂，1份；所述废弃生物质填料为番茄皮渣；所述增韧剂为柠檬酸正丁酯；

所述ABS发泡材料的制备方法，包括如下步骤：

(1)按照ABS发泡材料的重量份组成配料，先将废弃生物质填料破碎至200目；

(2)将200目的生物质填料利用超微粉碎机进一步粉碎成超微填料粉；

(3)制备好的超微填料粉密封避光放置1-2周；

(4)将丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）粒料和超微填料粉混合均匀；

(5)将混合均匀的混合料导入同向双螺杆挤出机内挤出，挤出的聚合物熔体同时进入冷却干燥装置进行冷却干燥，形成丝材后切粒，即得。

- 根据权利要求1所述的一种生物质改性的ABS发泡材料，其特征在于：所述偶联剂为KH-550。

- 根据权利要求1所述的一种生物质改性的ABS发泡材料，其特征在于：所述制备方法的步骤(5)中同向双螺杆挤出机的参数控制为：喂料段温度为180℃~195℃，混合段温度为195℃~210℃，挤出段温度为220℃，机头温度为210℃。

- 根据权利要求3所述的一种生物质改性的ABS发泡材料，其特征在于：所述制备方法还包括：在步骤（4）中进一步加入偶联剂和增韧剂混合均匀。