1、一种苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，所述苯基双硫脲类化合物的制备方法以苯基二胺类化合物为原料，通过一锅反应得苯基双硫脲类化合物；

所述苯基双硫脲类化合物的制备方法反应式为：

；

所述苯基双硫脲类化合物的制备方法具体包括以下步骤：

步骤一，在有机溶剂中，将苯二胺化合物、有机膦化合物、碘化物混合均匀，氮气保护下，0℃下缓慢加入三氟甲磺酰氯后，在室温下进行反应1-4h；

步骤二，降至0℃，缓慢加入氨水后，搅拌5-30min后，升至温度50℃，继续反应0.5-2h；

步骤三，离心分离、有机溶剂洗涤纯化、真空干燥，得苯基双硫脲类化合物；

合成得到的所述苯基双硫脲化合物可以作为共价有机框架材料的合成单体，与各种单体搭配，合成含有硫脲基团的共价有机框架材料，进而拓展COFs材料的结构多样性，促进各类硫脲COFs材料在气体存储与吸附、分子识别与分离、智能传感、光电、能量储存、生物医药和催化领域的应用。

2、根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤一中，所述的碘化物为：碘化钠、碘化钾、碘化胺、碘化锂、碘化铯中的一种。

3、根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤一中，所述的有机膦化合物为：三苯基膦，三环己基膦、三（邻甲基苯基）膦、三（1-萘基）膦中的一种。

4、根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤一中，所述有机溶剂为乙腈、DMF、DMSO、THF，1，4-二氧六环、丙酮、乙酸乙酯中的一种或多种。

5、根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤一中，所述的苯二胺化合物：有机溶剂的物质的量比为1:（3-12）。

6、根据权利要求5所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，所述的苯二胺化合物：有机磷：碘化盐：三氟甲磺酰氯的物质的量之比为1:(2-6)：(2-4):(2-4)。

7根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤二中，加入氨水后，反应温度30-50℃。

8、根据权利要求1所述的苯基双硫脲类化合物的制备方法，其特征在于，在步骤三中，洗涤溶剂为乙腈、THF、乙酸乙酯、乙醇和水的一种或几种。