意见陈述书附页

申请号：202211661334.4

尊敬的审查员：

本意见陈述是针对国家知识产权局于2025年01月04日发出的关于《一种酸响应的壳聚糖纳米胶束冻干粉及其制备方法和应用》的第二次审查意见通知书，对于审查员在第二次审查意见通知书中的论述，申请人进行了认真的研读，并作出以下修改和意见陈述。

- 修改说明

本次修改是在原始申请文件的基础上进行的修改。

1、删除原权利要求1，将原权利要求2、4合并成新的权利要求1，并进一步限定“所述溶剂一选自三氯甲烷、二氯甲烷、异丙醇、甲醇中的至少一种；所述溶剂二为甲醇、乙腈、二甲基亚砜或四氢呋喃；所述溶剂三为DMSO”。

2、对其余权利要求作适应性修改。

以上修改均未超出原说明书和原权利要求书所记载的范围，符合专利法第三十三条的规定，且上述修改也是针对审查意见通知书所指出的缺陷进行修改，符合专利法实施细则第五十一条三款规定。

修改后的权利要求详见权利要求书替换页。

二、意见陈述

1权利要求1具有创造性

1）本申请权利要求1具有以下区别技术特征：

本申请制备方法包括以下步骤：步骤1，将十八胺溶解在溶剂一中，将顺乌头酸酐溶解在溶剂二中，然后在无氧条件下将顺乌头酸酐溶液加入到十八胺溶液中混合反应，反应结束后除去溶剂得到顺乌头酰十八胺粗品；

步骤2，将顺乌头酰十八胺粗品溶于溶剂三中，加入催化剂1-（3-二甲氨基丙基）-3-乙基碳二亚胺盐酸盐）和N-羟基琥珀酰亚胺活化，加入羟乙基脱乙酰壳聚糖溶于溶剂三的溶液，反应完全后透析并离心，取上清液冻干得到所述壳聚糖纳米胶束冻干粉；

所述步骤1中混合反应温度为-10~0℃，时间为2h±10min；

所述溶剂一选自三氯甲烷、二氯甲烷、异丙醇、甲醇中的至少一种；所述溶剂二为甲醇、乙腈、二甲基亚砜或四氢呋喃；所述溶剂三为DMSO。

而对比文件1的制备方法则是：

(1 )将100mg阿霉素和30mg丁二酸酐溶于10mL DMSO中；在上述溶液中加入0 .25mL三乙胺，在常温下酯化反应48h；将反应完后的溶液减压旋蒸出去溶剂和三乙胺，然后用丙酮清洗除去残留未反应的药物，再用水清洗除出残留未反应的丁二酸酐，冷冻干燥后得到 丁二酸酐改性药物；

(2)取50mg步骤(1 )中制得的丁二酸酐改性药物溶于20mL的DMSO中，向溶液中加入 0 .35mmol 1-(3-二甲氨基丙基)-3-乙基碳二亚胺盐酸盐(EDC·HCl)和0 .07mmol N-羟基琥珀酰亚胺( NHS )，活化反应12h；取50mg Cs溶解于3mL 2％( W/W )的醋酸溶液，然后加入到 17mL pH＝5 .6的MES缓冲溶液中并超声去泡，将该溶液缓慢加入到上述羧基活化药物的 DMSO溶液中，酰胺化反应24h；反应结束后用水和丙酮的混合溶剂(体积比为2:1 )中透析2d，然后再用去离子水透析5d，冷冻干燥后得到产物壳聚糖基药物衍生物Cs-阿霉素。

(3)将200mg Cs-阿霉素溶于40mL HCl溶液(0.3mol/mL)和DMSO的混合溶剂(V/V＝5:5)中，将25mg阿霉素溶解于5mL DMSO中；然后在超声条件下，将阿霉素的DMSO溶液缓慢滴 加到Cs-阿霉素的混合溶剂中，滴加结束后常温下搅拌48h使载药完全；然后将混合溶液用 去离子水透析7d，冷冻干燥48h后得到壳聚糖基高载药纳米粒子( Cs-阿霉素高载药纳米胶束)。

区别技术特征1：通过上述记载可知，本申请与对比文件1相比，其具有的区别技术特征如下：

|  | 本申请 | 对比文件1 |
| --- | --- | --- |
| 疏水部分 | 十八胺 | 三乙胺疏水药物（阿霉素） |
| 胺化合物 | 十八胺 | 三乙胺 |
| 酸酐化合物 | 顺乌头酸酐 | 丁二酸酐 |
| 壳聚糖 | 羟乙基脱乙酰壳聚糖 | 普通壳聚糖 |
| 反应条件 | 无氧条件下进行，且反应温度和时间有具体限定（-10~0℃，2h±10min） | 没有明确的无氧条件和具体的温度时间限定 |

2）由上述区别技术特征可知，本申请实际要解决的技术问题是：如何制备一种能够在细菌感染的微酸性环境中释放药物，提高药物的靶向性和抗菌效果的具有酸响应性的壳聚糖纳米胶束。

对比文件1未公开使用十八胺和顺乌头酸酐作为反应物，也未公开使用羟乙基脱乙酰壳聚糖作为壳聚糖的改性形式，事实上，对比文件1是针对抗癌药物的递送，提高纳米粒子的载药量，其未涉及细菌感染的微酸性环境，也未提及如何利用酸响应性来提高药物的靶向性和抗菌效果，因此，对比文件1无法解决本申请要解决的技术问题。

- 权利要求1所要保护的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的。

对比文件2公开了壳聚糖与光敏剂（二氢卟吩e6）的结合，但未涉及酸响应胶束的制备方法，也未公开十八胺、顺乌头酸酐或羟乙基脱乙酰壳聚糖的使用。

进一步地，审查意见中指出“对于区别特征来说，由于十八胺也是本领域常用的胺化合物，通过壳聚糖的脱乙酰化来制备羟乙基或其 他衍生壳聚糖以提交壳聚糖的溶解性；且顺乌头酸酐作为酸酐常用于氨基与羧基的交联反应，药物通过顺乌头酸与蛋白质形成交联物在中性PH时温度，在酸性pH时能充分解离均属于本领域技术人员的常规知识（参见公知常识证据 1：《现代微生物学实验技术及其应用》，严杰等，第 130-131 页，19971231），因此，在此基础上，进一步的采用顺乌头酸与合适胺化合物制备合适的酸响应酰胺，并采用改性壳聚糖提高成品的溶解性能、产生相应的酸响应性都属于本领域技术人员的常规试验选择。由于对比文件1中制备的是基于具体药物阿霉素的壳聚糖纳米胶束，因此制备方法中明确药物与胺化合物的连接方法，但仍然公开了本申请类似的壳聚糖纳米胶束反应原理。而在本领域技术人员在面对制备改善性的壳聚糖纳米胶束壳时，仍然有动机在对比文件1公开的基础上，研究制备空白的壳聚糖纳米胶束的药物载体，以期进行纳米胶束制剂的改良。因此，在对比文件1公开的技术方案的基础上，结合本领域的常规知识，从而得到权利要求1中请求保护的技术方案对于本领域技术人员而言是显而易见的。权利要求 1不具备突出的实质性特点和显著的进步，因而不符合专利法第22条3款规定的创造性”。

对此，申请人有不同理解，理由如下：

首先，要解决的技术问题不同：本申请要解决的技术问题是如何利用细菌感染部位的微酸性环境来增强药物的靶向释放和抗菌效果，而对比文件1解决的是提高抗癌药物的载药量和在癌细胞内的释放效率。虽然两者都涉及酸性环境响应，但是由于细菌感染的酸性环境与肿瘤微环境的酸性程度和释放机制存在差异，以及要解决的技术问题并不相同，因此，其技术方案必然存在差异。

其次，反应机理不同：

对比文件1段落【34】记载，对比文件1的机理是“由于目前抗癌载药纳米粒子存在载药量不高和响应性不足的缺点，致使到达癌细胞内的药物浓度较低，抗癌效果不够理想。对比文件1的出发点是构建一种壳聚糖基高载药纳米粒子：首先将疏水药物键合到亲水基材上构建双亲分子(化学载药 )， 然后将双亲分子与药物混和，在双亲分子自组装形成纳米胶束过程中，根据相似相容的原理，利用键合药物与游离药物的分子间作用包裹药物(物理载药 )，即结合化学法和物理法，通过药物自组装等方式获得高负载药物的壳聚糖基纳米胶束(图5 )，可将纳米粒子的最大载药量提高至20％。由于壳聚糖可溶解于酸性溶液中，因此，该纳米粒子可在癌细胞的内部酸性环境刺激条件下快速释放药物，达到有效杀死癌细胞的目的”。

通过本申请发明内容的记载可知，本申请的反应机理是：通过将壳聚糖与胺化合物通过酸酐连接，形成具有酸响应性的纳米胶束。这与对比文件1通过将疏水药物键合到亲水基材上，结合化学法和物理法，制备高载药量的纳米胶束的反应机理是完全不同的。

第三，本申请采用十八胺和顺乌头酸酐作为反应物，使用羟乙基脱乙酰壳聚糖，并在无氧条件下进行反应。对比文件1中使用的是抗癌药物（阿霉素）与丁二酸酐、三乙胺结合普通壳聚糖。这些具体物质的选择并非随意替换，理由如下：

本申请采用十八胺和顺乌头酸酐作为反应物，使用羟乙基脱乙酰壳聚糖与对比文件1中所采用的原料所起的作用并不相同：

本申请采用十八胺（长链烷基胺）作为疏水部分，其疏水性更强，更有利于在胶束中形成稳定的疏水核心，适合包裹光敏剂。其通过与顺乌头酸酐反应形成双亲分子，构建稳定的胶束疏水核心，从而高效包载光敏剂（如Ce6）。

对比文件1采用丁二酸酐和三乙胺是为了制备出抗癌药物的丁二酸酐改性药物，由于丁二酸酐化药物分子的酯键在肿瘤细胞内的酸性环境中会水解，恢复原来的药物分子结构，不会影响这部分药物的活性，因此，其采用丁二酸酐和三乙胺为原料。

事实上，对比文件1是直接使用抗癌药物（阿霉素）作为疏水部分，其目的是抗癌药物本身具有药效，主要功能是直接杀伤癌细胞，而非作为胶束结构的组成部分。

本申请采用顺乌头酸酐，其作用是其具有酸响应性，其具有的酸酐基团在酸性环境中更易水解，从而触发胶束解离和药物释放（该酸响应性是主动的）。本申请通过引入顺乌头酸酐的酸敏感化学键，实现了更精准、高效的酸响应释药功能，这一技术特征未被对比文件1公开或暗示。

对比文件1使用的丁二酸酐不具有上述特性，其丁二酸酐的作用是用于进行酯化反应，提高药物与壳聚糖的键合效率。而非针对特定pH响应性的优化。

事实上，对比文件1的酸响应性依赖的是壳聚糖在酸性环境中可以溶解的特性，壳聚糖分子中的氨基在低pH条件下质子化，导致其溶解性增加，从而使纳米粒子结构破坏并释放药物（参见说明书第34段）（该酸响应性是被动的）。

顺乌头酸酐的酸响应性与丁二酸酐的酯化修饰作用存在本质差异，对比文件1未公开顺乌头酸酐或其酸响应特性，也未提示通过酸酐选择优化胶束的pH响应性，同时，对比文件1也未给出“将药物替换为非药效性胺化合物以实现胶束结构优化”的技术启示。

因此，十八胺、顺乌头酸酐和羟乙基脱乙酰壳聚糖这些原料并非本领域技术人员的常规选择。

即便结合对比文件1、对比文件2和常规技术手段，本领域技术人员也很难显而易见地获得权利要求1的技术方案。

- 技术效果不同：

本申请通过上述技术手段，实现了在细菌感染酸性环境中的靶向药物释放，并成功包载光敏剂，显著提高了抗菌效果。本申请实施例5-8记载的实验数据（如体外释放率和抗菌试验）证明在pH为6.0的条件下，Ce6的24h累积释放率为80%左右，远高于pH7.4组，证明ASA-CC具有酸响应效应，ASA-CC纳米制剂有良好的大肠杆菌抑菌效果。

而对比文件1仅公开了纳米粒子在酸性环境中释放药物的定性描述，未提供定量数据。其技术效果主要集中在提高抗癌药物的载药量和在癌细胞内的释放效率，未涉及抗菌性能。对比文件1具有的技术效果与本申请完全不同。因此，本申请较比现有技术具有显著进步。

因此，本申请权利要求1较比现有技术具有突出的实质性特点和显著的进步，具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2）关于权利要求2-8的创造性

权利要求2~4是权利要求1的从属权利要求，在权利要求1具备创造性的前提下，权利要求2~4也具备创造性。

权利要求5保护的是一种酸响应的壳聚糖纳米胶束冻干粉，是采用权利要求1~4任意一项所述的制备方法制备而成的，由于权利要求1-5具有创造性，因此，权利要求5也具有创造性。

权利要求6要求保护的是壳聚糖纳米胶束冻干粉在制备抗菌药物中的应用，是基于权利要求5所述的冻干粉实现的，由于权利要求5具有创造性，因此，权利要求6也具有创造性。

权利要求7要求保护一种抗菌纳米制剂的制备方法，是基于权利要求5所述的壳聚糖纳米胶束冻干粉实现的，由于权利要求5具有创造性，因此，权利要求7也具有创造性。

权利要求8要求保护一种抗菌纳米制剂，是基于权利要求7所述的制备方法获得的，由于权利要求7具有创造性，因此，权利要求8也具有创造性。

综上所述，本申请的权利要求1~8与对比文件1、对比文件2结合公知常识相比，是基于不同的技术问题、采用不同的技术方案进行的发明，且技术效果也有本质不同。对比文件1-2的技术方案不足以对本申请的方案构成显而易见的启示，也不能获得本申请的技术效果。故本申请权利要求1~8的技术方案相较与对比文件1-2具有实质性特征和显著性进步，具备专利法22条3款所规定的创造性。

如果审查员在后续审查过程中认为本申请还存在其他缺陷，请给申请人提供修改和陈述意见的机会，申请人将尽力配合审查员的工作，谢谢审查员。